ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

региональная группа общественного контроля

за ходом ремонта дорожного покрытия

ПАМЯТКА ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ИНСПЕКТОРА

ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ РЕМОНТА

ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ

I. Требования по организации и проведению ремонтных работ:

1. В местах производства ремонтных работ должны быть приняты меры по ограждению таких мест в соответствии с требованиями (п. 4.7. ВСН 24-88. «Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог»):

1.1. При проведении ремонтных работ организация, проводящая работы, должна на участке проведения работ до их начала установить временные дорожные знаки, сигналы, светофоры, ограждающие и направляющие устройства, временную разметку проезжей части, объезд ремонтируемого участка. Ограждают места работ при помощи щитов, барьеров, стоек, вешек, конусов, шнуров с цветными флажками, сигнальных огней.

1.2. Установку средств организации движения производят в соответствии со схемами, приведенными в действующих Инструкциях по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ. В случае несоответствия типовых схем, имеющихся в инструкциях, составляют индивидуальную схему организации движения.

1.3. Схемы организации движения и ограждения мест работ, а также сроки проведения работ утверждаются руководителем дорожной организации и согласовываются с органами ГИБДД.

1.4. Временные дорожные знаки, устанавливаемые в местах проведения работ, должны соответствовать требованиям ГОСТ 10807-78, а условия их применения - ГОСТ Р 52290-2004. При работах, имеющих подвижный и краткосрочный характер, временные знаки можно размещать на переносных ограждающих барьерах, щитах, а также на автомобилях и самоходных дорожных машинах, участвующих в работе.

1.5. В темное время суток ограждающие устройства, применяемые на неосвещенных участках дорог, должны быть оборудованы световозвращающими элементами размером 5*5 см, размещаемыми в верхней части ограждений через 0,5 м. Особо опасные места (траншеи, котлованы, ямы, углубления 0,1 м и более) необходимо ограждать с применением сигнальных фонарей. Цвет сигнальных фонарей и световозвращающих элементов должен быть красным.

1.6 Выполнение требований по организации движения в местах производства дорожных работ возлагается на инженерно-технический персонал, который непосредственно руководит производством работ (руководителя организации, главного инженера, начальника участка, прораба, мастера).

2. На асфальтобетонных покрытиях капитальный ремонт могут осуществлять тремя способами:

2.1. Одиночная обработка, при которой на очищенное от пыли грязи покрытие равномерно разливают органическое вяжущее вещество с последующим равномерным распределением щебня определенных фракций и его укаткой.

2.2. Одиночная обработка с двукратным распределением щебня. При этом вяжущее вещество равномерно наносят в большем количестве, чем в первом случае, и по нему равномерно распределяют сначала щебень размером 15-25 мм с прикаткой его катками, а затем щебень фракции 5-10 мм, который укатывают за четыре-пять проходов катка по каждому следу со скоростью 2-3 км/ч.

2.3. Двойная обработка покрытия с равномерным розливом вяжущего вещества в два приема и равномерным распределением после каждого розлива щебня и его укаткой.

Щебень должен быть фракций: 5-10, 10-15, 15-20 и 20-25 мм.

Битум марок БНД 90/130, БНД 60/90, БНД 130/200, МГ 130/200, МГ 70/130).

При использовании битума работы можно проводить при температуре воздуха не ниже 5 °С.

К поверхностной обработке приступают только после устранения всех имеющихся повреждений и деформаций на покрытии (выбоин, просадок, наплывов, трещин и др.) и тщательной очистки покрытия от пыли, грязи, воды.

Основной розлив вяжущего вещества осуществляют на поверхность в один прием без пропусков и разрывов.

По нанесенному тонкому слою вяжущего распределяют щебень самоходными, навесными или веерными распределителями и немедленно укатывают средними (две-три прохода по одному следу), а затем тяжелыми (не менее двух проходов по одному следу) катками.

Для сохранения нормальных условий формирования обработки, а также во избежание отрыва щебенок и повреждения стекол проезжающих автомобилей в этот период необходимо ограничить скорость движения на участках с обработкой до 40 км/ч. Не закрепившийся щебень должен быть удален с покрытия не позднее 1 суток после открытия движения. Дефектные места должны быть немедленно исправлены.

3. Традиционный способ усиления дорожной одежды заключается в подготовке ремонтируемых участков, укладке (при необходимости) выравнивающего слоя и одного или нескольких слоев усиления из асфальтобетона.

На асфальтобетонных покрытиях ремонт осуществляют следующим образом:

- устраняют повреждения дорожной одежды путём частичного или полного фрезерования, с применением специальной техники, дорожной одежды по ширине проезжей части. К обработке приступают только после устранения всех имеющихся повреждений и деформаций на покрытии (выбоин, просадок, наплывов, трещин и др.);

- очищают покрытие от пыли и грязи;

- равномерно смачивают всю очищенную поверхность органическим растворителем в количестве 0,1-0,15 л/м2, используя автогудронаторы или специальные распылители:

- подгрунтовывают всю сплошную поверхность жидким битумом по норме 0,3-0,5 л/м2.

При влажной поверхности старого покрытия до укладки слоя усиления (или выравнивающего слоя) ее должны обрабатывать специальным составом. Рабочие, занятые приготовлением и нанесением на ремонтируемое покрытие составов на основе олигомеров с отвердителем и пластификатором, должны быть обеспечены комбинезонами из плотной ткани, прорезиненными фартуками и перчатками. При попадании указанных веществ на кожу их необходимо удалить и промыть эти места водой с мылом.

После выполнения подготовительных работ в соответствии с приступают к укладке выравнивающего слоя и затем слоя (или слоев) усиления, с прокаткой катками за четыре-пять проходов по каждому следу со скоростью 2-3 км/ч.

II. Перечень документов при проведении ремонта дорожного покрытия

Журналы:

Требования: должны быть сшиты пронумерованы, иметь подписи и печати (штампы).

1. Общий журнал работ.

2. Журнал регистрации отбора проб строительных материалов.

3. Журнал испытания вязких нефтяных битумов и полимерно-битумных вяжущих (ПБВ).

4. Журнал испытания жидких нефтяных битумов.

5. Журнал испытания битумного сырья.

6. Журнал испытания образцов асфальтобетонной смеси, взятых из смесителя.

7. Журнал испытания образцов, взятых из асфальтобетонного покрытия.

8. Журнал определения зернового состава и содержания битума в асфальтобетонной смеси.

9. Журнал подбора состава асфальтобетонной смеси.

10. Журнал укладки асфальтобетонной смеси.

Накладные:

Требования: должны быть заполнены все графы (допускается не заполнять примечание), должны быть подписи, печать (штамп).

1. Паспорт-накладная на асфальтобетонную смесь.

Акты:

Требования: должны быть подписи.

1. Акт разбивки проезжей части.

2. Акт проверки нормы розлива битумной эмульсии для подгрунтовки.

3. Акты отбора кернов с уложенного асфальтобетонного покрытия.

4. Акт ровности слоев оснований и покрытий.

5. Акт сцепления шин автомобиля с покрытием или шероховатость покрытия.

6. Акт прочности материалов и толщину покрытия.

7. Акт фрезерования существующего асфальтобетонного покрытия

8. Акт очистки существующего покрытия от пыли и грязи.

9. Акты монтажа-демонтажа бордюрного камня, решёток ливневой канализации, люков колодцев.

10. Акт устройства и уплотнения слоев дорожной одежды.

11. Акт на подгрунтовку поверхности дорожного покрытия битумной эмульсией.

12. Акт устройства швов.

Схемы:

Требования: должны быть утверждены, т.е. подпись, печать (штамп).

1. Схема разбивки проезжей части.

2. Исполнительная схема фрезерования существующего асфальтобетонного покрытия.

3. Исполнительная схема устройства асфальтобетонного покрытия.

Прочее:

1. Паспорта, сертификаты на все строительные материалы, используемые для производства ремонта дорожного полотна.

2. Документы о согласовании отступлений от проектно-сметной документации.

3. Приказы на ответственных лиц.

4. Удостоверения на персонал.